TCVN 5333 : 1999

THAN NÚI HỒNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Coal of Nui Hong – Technical requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cám thương phẩm của mỏ Núi Hồng.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 172:1997 (ISO 589:1981) Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần.

TCVN 173:1995 (ISO 1171:1981) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định hàm lượng tro

TCVN 174:1995 (ISO 652:1981) Than và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc.

TCVN 175:1995 (ISO 334:1992) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung Phương pháp Eschka.

TCVN 200:1995 (ISO 1928:1976) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính trị số tỏa nhiệt thực.

TCVN 318:1997 (ISO 1170:1977) Than và cốc – Tính kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau.

TCVN 1693:1995 (ISO 1988:1975) Than đá – Lấy mẫu.

3. Phân loại

Than Núi Hồng được phân làm bốn loại là:

Cám 3 NH; Cám 4 NH;  Cám 5 NH và Cám 6 NH;

4. Mã sản phẩm

Mã sản phẩm của than Núi Hồng được quy định như trong bảng 1.

5. Yêu cầu kỹ thuật

Chất lượng các loại than thương phẩm của mỏ Núi Hồng được quy định theo các chỉ tiêu chất lượng trong bảng 1.

6. Phương pháp thử

6.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 : 1995 (ISO 1988 – 1975).

6.2. Tính chuyển kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau theo TCVN 318:1997 (ISO 1170-1977).

6.3. Xác định độ tro khô Ak theo TCVN 173 : 1995 (ISO 1171 – 1981)

6.4. Xác định độ ẩm toàn phần Wtp theo TCVN 172 : 1997 (ISO 589 – 1981).

6.5. Xác định hàm lượng chất bốc khô Vk theo TCVN 174 : 1995 (ISO 652 – 1981).

6.6. Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung khô Scktheo TCVN 175 : 1995 (ISO 334-1992)

6.7. Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần khô Qgrk theo TCVN 200 : 1995 (ISO 1928-1976)

Bảng 1 – Chất lượng than thương phẩm Núi Hồng

| Loại than | Mã sản phẩm | Cỡ hạt mm | Độ tro khô, Ak % |  | Độ ẩm toàn phần, Wtp % |  | Chất bốc khô, Vk % | Lưu huỳnh chung khô, Skch % |  | Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô, Qgrkcal/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trung bình | Giới hạn | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình | Trung bình | Không lớn hơn | Không nhỏ hơn |
| Cám 3 NH | NH 080 | 0 - 25 | 13,00 | 11,00÷15,00 | 19,00 | 23,00 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 6 650 |
| Cám 4 NH | NH 090 | 0 - 25 | 20,00 | 15,01÷24,00 | 19,00 | 23,00 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 6 000 |
| Cám 5 NH | NH 100 | 0 - 25 | 30,00 | 24,01÷32,00 | 19,00 | 23,00 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 5 400 |
| Cám 6 NH | NH 110 | 0 - 25 | 34,00 | 32,01÷38,00 | 19,00 | 23,00 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 4 800 |

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

THUẬT NGỮ VIỆT – ANH

| Loại than: | Grade |
| --- | --- |
| Mã sản phẩm: | Product number |
| Cỡ hạt: | Size |
| Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu: | Under size rate at the initial delivery |
| Độ tro khô: | Ash, on dry basic |
| Độ ẩm toàn phần: | Total moisture, as received |
| Chất bốc khô: | Volatile matter, on dry basic |
| Lưu huỳnh chung khô: | Total sulfur, on dry basic |
| Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô: | Gross calorifie value, on dry basic |
| Trung bình: | Medium |
| Giới hạn: | Limit |
| Không lớn hơn: | Max |
| Không nhỏ hơn: | min |