LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 385 : 2006 "Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng" do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Xây dựng đề nghị , Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 38/2006/QĐ-BXD ngày 27      tháng  12  năm   2006

TTIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM	              TCXDVN  385 : 2006

#### Gia cố nền đất yếu  bằng trụ đất xi măng

# Stabilization of Soft Soil  by the Soil Cement Column Method

- Phạm vi áp dụng

  - Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về khảo sát - thí nghiệm, thiết kế, 	thi công và nghiệm thu trụ  đất  xi măng dùng để xử lý - gia cố  nền  đất yếu trong 	xây dựng nhà và công trình có tải trọng nhẹ, khối đắp, cũng như trong ổn định mái 	dốc...

  - Công nghệ thi công xét đến trong tiêu chuẩn này là công nghệ trộn sâu, bao gồm:

- Trộn bởi cần trộn quay cơ học, không lấy đất lên ( xem  phụ lục A);

- Độ sâu xử lý nền đất tối thiểu 3m;

- Hình dáng và bố trí đa dạng gồm trụ đơn, mảng, khối, tường, và tổ hợp;

- Xử lý đất tự nhiên, đất lấp, bãi thải…;

- Các phương pháp gia cố nền dùng công nghệ tương tự đang có (  phương pháp phun áp cao, phương pháp phối hợp, gia cố toàn khối) chỉ cập nhật một phần trong tiêu chuẩn này(xem phụ lục A).

- Các thuật ngữ và định nghĩa

  - Trụ đất xi măng: là trụ tròn bằng hỗn hợp đất -xi măng, hay đất- vữa xi măng được 	chế tạo bằng cách trộn cơ học xi măng hoặc vữa  xi măng với đất tại chỗ (in-situ).

2.2.	Trộn khô: là quá trình gồm xáo tơi đất bằng cơ học tại hiện trường và trộn bột xi 	măng khô với đất có hoặc không có phụ gia.

2.4.	Trộn  ướt: là quá trình gồm xáo tơi đất bằng cơ học tại hiện trường và trộn vữa xi 	măng gồm nước, xi măng, có hoặc không có phụ gia với đất.

2.5.	Xuyên cánh: là thiết bị xuyên tĩnh  có cánh gần bằng đường kính trụ để kiểm tra 	chất lượng thi công trụ.

- Tài liệu viện dẫn

  - TCXD 45:78- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

  - TCXD 205 : 1998 - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.

  - TCXDVN 80 : 2002-Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại 	hiện trường bằng tấm nén phẳng.

  - TCXDVN 269 : 2002- Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc 	trục.

  - BS 8006 : 1995 " Đất và các vật liệu đắp khác có gia cường".

  - TCXDVN 112:1984- Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới 	( thiết bị do PNUD đầu tư ) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình.

  - TCXDVN 160: 1987 - Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng 	cọc.

  - TCVN 6016 :1995 Xi măng- Phương pháp thử - xác định độ bền.

  - TCVN 3121 : 1979 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng-Phương pháp thử cơ lý.

- Quy định chung

4.1. 	Thiết kế, thi công gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng cần tuân theo quy trình 	sau:

- Khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm xác định hàm lượng xi măng thích hợp trong phòng thí nghiệm;

- Thiết kế sơ bộ nền gia cố theo điều kiện tải trọng tác dụng của kết cấu bên trên (căn cứ vào kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng và kinh nghiệm  tích lũy);

- Thi công trụ thử bằng thiết bị dự kiến sử dụng;

- Tiến hành các thí nghiệm kiểm tra ( xuyên cánh, xuyên tĩnh, nén tĩnh, lấy mẫu...);

- So sánh với các kết quả thí nghiệm trong phòng, đánh giá lại các chỉ tiêu cần thiết ;

- Điều chỉnh thiết kế ( hàm lượng chất gia cố, chiều dài hoặc khoảng cách giữa các trụ);

- Thi công đại trà theo công nghệ đã đạt yêu cầu và tiến hành kiểm tra chất lượng  phục vụ nghiệm thu.

4.2.	Tuy cùng một tỷ lệ pha trộn nhưng luôn có sự khác nhau giữa mẫu chế bị trong phòng và thực tế thi công bằng các thiết bị ngoài hiện trường, cho nên việc thi        công 	trụ thử , tìm hiệu quả gia cố tối ưu là quy định bắt buộc. Trụ thử phải thi công ngoài công trình để có thể tiến hành thí nghiệm kiểm tra . Số lượng trụ thử do tư vấn thiết kế quyết định, nhưng không ít hơn 2 trụ cho mỗi loại thiết bị và công nghệ.

Dự án trụ đất xi măng được tiến hành theo quy trình lặp, quyết định thi công đại trà 	chỉ có thể đưa ra sau khi đã thi công và thí nghiệm trụ thử đạt yêu cầu.

Tất cả các thông tin cần thiết để phục vụ dự án cần được cung cấp cho thiết kế, 	trong đó kinh nghiệm tích lũy của nhà thầu thi công và tư vấn thiết kế có vai trò  	quan trọng.

4.3.	Các thông tin cần thiết để triển khai dự án đất xi măng

- Hồ sơ pháp lý;

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và hệ thống quản lý chất lượng;

- Các công trình ngầm và công trình xung quanh;

- Đặc điểm kỹ thuật của công trình;

- Kinh nghiệm thi công trộn sâu từ trước hoặc công trình xây dựng gần kề, bao gồm cả kết quả thí nghiệm hiện trường cấp cho thiết kế;

- Chương trình, kế hoạch xây dựng kể cả tiến độ chất tải và gia tải trước ;

- Tiến độ triển khai thí nghiệm, quy trình nghiệm thu vật liệu đưa vào công trình;

- Tất cả các yêu cầu phát sinh hoặc sửa đổi cần được xác lập và phê duyệt trước khi bắt đầu thi công.

- Định mức và đơn giá thi công.

5.	Khảo sát địa kỹ thuật

5.1.	Phần chung

5.1.1	Công tác khảo sát địa kỹ thuật được thực hiện theo đề cương được duyệt. Đề 	cương khảo sát do thiết kế lập dựa theo đặc điểm  và quy mô của công trình sẽ xây 	dựng, tham khảo các quy định trong các tiêu chuẩn khảo sát địa kỹ thuật chuyên 	ngành ( xây dựng, giao thông).

Chiều sâu khảo sát phải đủ để có thể dự tính độ lún của công trình; khi không có 	lớp đất cứng thì chiều sâu khoan đến độ sâu không còn ảnh hưởng lún ( ứng suất 	trong đất không vượt quá 10% áp lực bản thân của đất tự nhiên).

5.1.2	Các thông tin cần cung cấp gồm thông tin phục vụ cho thiết kế, và thông tin phục 	vụ thi công ( xem điều 5.2). Để có số liệu đầu vào cho thiết kế, công tác khảo sát 	địa kỹ thuật cần tiến hành càng sớm càng tốt, vì sự phát triển cường độ nền đất-xi 	măng phụ thuộc vào thời gian; để có thể chọn lựa phương án xử lý, ít nhất phải có 	kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng sau 28 ngày bảo dưỡng cho phương pháp trộn 	ướt và 90 ngày cho phương pháp trộn khô.

Thí nghiệm trong phòng và hiện trường tuân theo các quy định hiện hành.

5.1.3	Kinh nghiệm thi công trộn sâu ở các công trình có điều kiện địa chất tương tự được 	tham khảo để quyết định quy mô khảo sát.

5.1.4	Số liệu khảo sát tại các công trình lân cận chỉ chấp nhận sau khi được kiểm chứng 	cẩn trọng ( kết quả xuyên tĩnh, cắt cánh, đo áp lực ngang và các thí nghiệm khác).

5.1.5	 Hố khoan hoặc hố đào khảo sát được bịt kín tránh ảnh hưởng của nước ngầm hoặc 	thi công trụ sau này.

5.2	Thông tin chi tiết

5.2.1	Báo cáo khảo sát cần cấp thêm thông tin về điều kiện đất nền để thi công trộn sâu:

- Thành phần, phân bố, chiều dày và trạng thái của lớp đất mặt, rễ cây, đất lấp…;

- Hiện diện của cuội, tảng lăn, đá  gây khó khăn cho thi công;

- Hiện diện của đất có khả năng trương nở;

- Hang, hố, khe nứt;

- Cao độ nước có áp, sự thay đổi của nó và khả năng phun trào;

- Chất lượng nước ngầm ( độ ô nhiễm, dộ ăn mòn, pH, chủng loại và hàm lượng ion…).

5.2.2	Đặc trưng vật lý

- Giới hạn chảy, dẻo

- Phân loại

- Dung trọng

- Thành phần hạt

- Thành phần khoáng

- Độ ẩm tự nhiên

- Hàm lượng hữu cơ

5.2.3	 Đặc trưng cơ học

- Biến dạng và cố kết

- Cường độ ( kháng cắt, nén và kéo)

- Tính thấm

5.2.4	 Đặc trưng môi trường, hóa học và sinh học (nếu cần thiết)

- Số liệu thí nghiệm nhiễm bẩn

- Thí nghiệm lọc nước ( thí nghiệm  nước dùng được)

6. 	Vật liệu và sản phẩm

6.1.	 Phần chung

6.1.1	 Thi công trộn sâu gồm thêm vào đất một số hoặc toàn bộ các thành phần sau:

- Chất kết dính ( xi măng, vữa xi măng)

- Phụ gia

- Nước

- Chất độn(cát…)

- Cốt thép

6.1.2	Tất cả các vật liệu và sản phẩm dùng chế tạo trụ phải tuân theo các tiêu chuẩn liên 	quan hiện hành, và các quy định môi trường.

6.1.3	Vật liệu và sản phẩm phải đúng yêu cầu thiết kế.

6.1.4	Nguồn cung cấp vật liệu phải rõ xuất xứ, khi thay đổi phải được thông báo chấp 	thuận.

6.2.	Lưu ý đặc biệt

6.2.1	 Nước từ nguồn khác với nước sinh hoạt đã chấp thuận phải thí nghiệm kiểm tra

6.2.2	 Dấu vết của các chất hóa học trong vật liệu được coi là gây ô nhiễm môi trường 	cần được đánh giá lại tác động môi trường.

7.	Cơ sở liên quan tới thiết kế

7.1.	Phần chung

7.1.1	Cường độ trụ tại hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như tính chất của đất, 	điều kiện trộn, thiết bị và quy trình trộn, điều kiện dưỡng hộ … Vì thế cường độ 	hiện trường rất khó xác định chính xác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Điều quan 	trọng là cần xác lập và kiểm chứng cường độ hiện trường qua các bước bằng thí 	nghiệm mẫu trộn trong phòng, kinh nghiệm đã tích lũy, chế tạo trụ thử và thí 	nghiệm kiểm chứng. Thiết kế được sửa đổi nếu các yêu cầu không được đáp ứng 	đầy đủ.

7.1.2	Triển khai thiết kế dự án trộn sâu bao gồm thiết kế địa kỹ thuật và thiết kế công 	nghệ, là quá trình thiết kế lặp . Mục đích của thiết kế nhằm đưa ra các hồ sơ kỹ 	thuật có tính khả thi, đáp ứng tính an toàn, tính sử dụng, kinh tế và lâu dài, có chú ý 	đến tuổi thọ dự kiến của công trình. Thiết kế phải chịu trách nhiệm  trong cả quá 	trình thi công và bảo trì.

7.1.3	Thiết kế địa kỹ thuật cho các dự án trộn sâu dựa trên các tiêu chuẩn liên quan, như 	thiết kế nền nhà và công trình, thiết kế tường chắn, ổn định mái dốc…,( phụ lục B 	tổng kết các thông số chính tác động đến ổn định và độ lún).

7.1.4	Thiết kế sơ bộ dựa vào kết quả thí nghiệm mẫu trộn trong phòng và kinh nghiệm đã 	tích lũy, có xét đến khác biệt giữa kết quả thí nghiệm trong phòng và thực tế hiện 	trường (có thể tham khảo phụ lục B).

7.1.6	Thí nghiệm có thể chưa đủ để kiểm chứng sự thỏa đáng của biện pháp xử lý. Việc 	giám sát, quan trắc và ghi chép cần được tiến hành trong khi thi công trộn sâu và 	khi thi công công trình bên trên.

7.2.	Cơ sở thiết kế

7.2.1	Điều kiện chịu tải, khí hậu, thủy lực, giới hạn độ lún, độ đẩy trồi, độ nghiêng, độ 	lún lệch của nhà và công trình.

7.2.2	Giới hạn về môi trường trong thi công như tiếng ồn, xung động, ô nhiễm không khí 	và nước, tác động đến công trình xung quanh.

7.2.3	Bố trí trụ trên mặt bằng, sai số do hạn chế của thiết bị trộn, sai số về góc nghiêng, 	vị trí.

7.2.3	Sửa đổi do tình trạng chưa lường trước như thay đổi thực chất điều kiện đất nền và 	thủy lực, phải được báo cáo kịp thời.

7.2.4	Hậu quả của việc để lộ các trụ chịu tác dụng hóa, lý được lưu ý trong thiết kế, đặc 	biệt trong môi trường biển hoặc điều kiện đất bị ô nhiễm.

7.3.	Thí nghiệm hiện trường

7.3.1	Do tính chất của đết nền xử lý chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, kể cả quy trình thi 	công, cho nên việc thi công các trụ thử và các thí nghiệm hiện trường được tiến 	hành để xác nhận các yêu cầu trong thiết kế đã đạt hay chưa.

7.3.2	Kết quả thí nghiệm  các đặc tính của mẫu chế tạo trong phòng thường lớn hơn mẫu 	tại  hiện trường do quy trình trộn và bảo dưỡng không giống nhau, thí nghiệm hiện 	trường cho phép xác định các tương quan cần thiết.

Tùy theo chức năng của trụ mà quy định các thí nghiệm hiện trường thích ứng, có 	thể tham khảo phụ lục B.

7.3.4	Khi trộn sâu được dùng để phòng chống ô nhiễm hoặc ngăn ngừa ảnh hưởng của 	chất phế thải hoặc các mục đích tương tự mà tương tác giữa xi măng và vật liệu 	hiện trường(in-situ) chưa dự tính được thì phải tiến hành thêm các thí nghiệm đặc 	biệt.

7.4.	Nội dung hồ sơ thiết kế

7.4.1	Hồ sơ thiết kế cần trình bày công dụng và hình học của khối gia cố, đặc tính kỹ 	thuật của vật liệu hoặc sản phẩm đã xét trong thiết kế, các giai đoạn thi công, có 	thể gồm các thông tin sau:

- Các yêu cầu cho trụ (cường độ, đặc tính biến dạng và tính thấm);

- Chiều rộng của phần trùng nhau giữa các trụ cạnh nhau;

- Sai số cho phép về chiều dài, đường kính, độ nghiêng và vị trí trên mặt bằng;

- Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công;

- Tiến độ chất tải và chất tải trước;

- Các thí nghiệm  và quan trắc cần thiết;

- Tiến độ lắp dựng cốt thép (nếu có);

- Sức xuyên đầu mũi của máy trộn vào tầng chịu lực hoặc tầng không thấm ( nếu có).

7.4.2	Khi nghiệm thu cần dựa  vào kết quả thí nghiệm  mẫu thân trụ, thiết kế nên chỉ 	định tuổi lấy mẫu, thiết bị và quy trình lấy mẫu.

7.4.3	Đối với thí nghiệm cơ học trên đất gia cố, thiết kế cần chỉ định điều kiện cho thí 	nghiệm và tiêu chí nghiệm thu. Dung sai đối với các thông số kỹ thuật nên được 	xem xét thích hợp với phương pháp thí nghiệm đã đề xuất, đặc biệt khi dùng 	phương pháp thí nghiệm gián tiếp, như mô tả trong phụ lục B.

7.4.4	 Thiết kế cần thuyết minh các trị số giới hạn của các thông số thiết kế địa kỹ thuật, 	cũng như các bước cần tiến hành khi các trị số này bị vượt quá.

8. 	Thi công

8.1.	 Biện pháp thi công

Trước khi thi công trộn sâu, cần làm sáng tỏ các vấn đề sau:

- Mục tiêu và phạm vi của công tác trộn sâu;

- Mô tả đất nền theo tiêu chuẩn khảo sát;

- Hình dáng của trụ;

- Phương pháp trộn sâu;

- Thiết bị trộn : hình dáng/ kích thước/cấu trúc của cần xoay, vị trí lỗ xuất xi măng, hình dáng và chiều dài của đầu trộn;

- Hành trình làm việc ( khoan xuống và rút lên, trộn và trình tự thi công);

- Các thông số : chủng loại và thành phần xi măng, hàm lượng xi măng, tỷ lệ nước/xi măng, phụ gia…;

- Phòng ngừa lún và đẩy trồi;

- Tổ chức hiện trường;

- Máy móc và thiết bị;

- Quản lý đất thải;

- Quy trình quản lý chất lượng;

- Quy trình xử lý khi có sự cố dừng thi công;

- Khả năng sửa đổi các thông số trộn trong khi thi công;

- Các phương pháp thí nghiệm kiểm chứng;

- Hồ sơ thi công ( nhật ký, bản vẽ, biểu ghi chép)

- Đánh giá nguy cơ tác động đến môi trường và an toàn.

8.2.	Chuẩn bị hiện trường

8.2.1	Việc chuẩn bị mặt bằng thi công theo quy định trong thiết kế và yêu cầu môi 	trường, gồm  lối vào cho máy móc thiết bị, san lấp, thu dọn mặt bằng, tạo lớp chịu 	lực cho thiết bị, tiếp nhận, kiểm tra và lưu giữ vật liệu.

8.2.2	Tất cả vật liệu nhập vào công trường phải có chứng chỉ xuất xưởng và kết quả kiểm 	định theo đặc tính kỹ thuật đã được quy định trong thiết kế.

8.2.3	Kho chứa xi măng được bảo đảm chống ẩm, tránh tác động bất lợi trong sử dụng.

8.3.	Thi công thử tại hiện trường

8.3.1	Trong trường hợp chưa có kinh nghiệm so sánh, cần thực hiện thi công thử tại hiện 	trường đại diện nhằm  xác nhận các yêu cầu thiết kế và tạo lập các trị số kiểm soát 	tới hạn cho thiết bị, vật liệu, quy trình kỹ thuật cùng chủng loại khi thi công đại trà.

8.3.2	Các trị số kiểm soát thi công gồm:

- Tốc độ khoan  xuống và rút lên

- Tốc độ quay của đầu khoan

- Áp lực khí nén (trộn khô)

- Tốc độ phun vữa(trộn ướt)

- Lượng vật liệu sử dụng.

8.4.	Tổ chức thi công

8.4.1	Trước khi thi công vị trí của trụ trên mặt bằng phải được định vị;

8.4.2	Các sai số của trụ theo quy định trong thiết kế;

8.4.3	 Hành trình gồm xuyên xuống, đầu trộn đuợc đưa xuống chiều sâu thiết kế, đất bị 	trộn và phá kết cấu, và rút lên, phun chất kết dính, kết thúc trộn và rời khỏi vị trí.

8.4.4	Trong trộn ướt, hành trình lại được sử dụng để tái phân bố vữa đến tỷ lệ quy định, 	trong lúc chờ đầu trộn vẫn được quay đều. Hành trình lại có thể phun thêm hoặc 	không phun vữa.

8.4.5	Tốc độ quay của đầu trộn và tốc độ xuyên xuống, rút lên của cần trộn được hiệu 	chỉnh để tạo ra đất xử lý tương đối đồng nhất.

8.4.6	Khi trộn khô, áp suất khí nén nên giữ  thấp nhất có thể trong lúc trộn nhằm tránh 	dồn đọng khí (air entraiment) và chuyển dịch đất. Khối lượng xi măng dọc thân trụ 	và áp suất khí được ghi chép trong lúc thi công.

Ghi chú: Nếu áp suất khí quá thấp, xi măng có thể không được phân bố lên toàn tiết diện 	trụ.

8.4.7	Khi trộn ướt, vữa truyền vào đất bằng bơm tạo dòng chảy liên tục.

Ghi chú: Phương pháp trộn sâu có thể xem phụ lục A

8.4.8	Thiết bị ghi khối lượng xi măng và vữa phải được kiểm định.

8.4.9	Mẫu vữa trong trộn ướt được lấy và kiểm tra theo quy định trong thiết kế (tham 	khảo phụ lục B).

9. 	Giám sát, thí nghiệm và quan trắc

9.1.	 Phần chung

9.1.1	 Quy mô thí nghiệm và quan trắc được quy định trong thiết kế.

9.1.2	 Quy trình kiểm định, kiểm soát và nghiệm thu được xác lập trước khi triển khai thi 	công.

9.2.	Giám sát

9.2.1	Để kiểm tra quá trình thi công tuân theo theo yêu cầu thiết kế và điều kiện hợp 	đồng, tổ chức giám sát phải là đơn vị có đủ kinh nghiệm, nhà thầu thi công phải có 	đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có nghề. Tất cả các quy định trong thiết kế đều 	được giám sát theo quy định hiện hành.

9.2.2	Khi phát sinh các tình huống chưa lường trước hoặc các thông tin  khác với thiết kế 	cần báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư và tư vấn thiết kế.

9.3.	 Thí nghiệm

9.3.1	Theo quy định trong thiết kế cần kiểm chứng đặc trưng cường độ, biến dạng, độ 	đồng nhất của trụ, và tính thấm của trụ khi cần thiết.

9.3.2	Quy mô và phương pháp tiến hành thí nghiệm được quy định trước khi thi công cho 	từng trường hợp cụ thể ( cách thức áp dụng và các thí nghiệm đặc trưng).

Ghi chú: Quy mô và phương pháp thí nghiệm phụ thuộc vào cách thức áp dụng và chức 	năng của trụ. Hướng dẫn các phương pháp thí nghiệm ( nén không hạn chế nở hông, thí 	nghiệm 3 trục, nén một trục (oedometer), xuyên tĩnh trụ, CPTU, nén ngang trong hố 	khoan…) có thể tham khảo phụ lục B.

9.3.3	Thí nghiệm kiểm tra chất lượng được phân bố đều theo thời gian thi công và thiết bị 	thi công. Số lượng kiểm tra phải đủ để xác lập trị số trung bình đáng tin cậy các 	tính chất của trụ trong mỗi tầng đất đại diện theo chiều dài trụ, phụ thuộc vào quy 	mô xử lý và mục đích dùng trụ.

9.3.4	Trụ dùng làm tường chắn phải thí nghiệm kiểm tra độ giao thoa và độ đồng nhất.

9.4	Quan trắc

9.4.1	Khi thi công

9.4.1.1	 Các thông số sau đây cần được ghi chép trong nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu từng trụ ( Bảng 1)

9.4.1.2	 Dùng quan trắc tự động nhờ hệ thống máy tính, có thể in ngay các thông số tại 	hiện trường.

9.4.2	Khi sử dụng nền xử lý

Chuyển dịch đứng và ngang của nền xử lý được quan trắc theo các phương pháp 	thích ứng. Trong một vài ứng dụng cần quan trắc áp lực nước lỗ rỗng. Sai lệch so 	với giới hạn quy định trong thiết kế phải được báo cáo kịp thời.

9.4.3	Các thiết bị quan trắc được lắp dựng đủ sớm và có trị số chuẩn trước khi bắt đầu thi 	công.

Bảng 1-Thông số thi công

| Trộn khô | Trộn ướt |
| --- | --- |
| Số hiệu trụ, thời gian thi công | Số hiệu trụ, thời gian thi công |
| Áp lực khí nén | Áp lực bơm (khí nén nếu có) |
| Hình dạng đầu trộn | Hình dạng đầu trộn |
| Biểu đồ thời gian/độ sâu (vận tốc xuyên xuống, rút lên) | Biểu đồ thời gian/độ sâu (vận tốc xuyên xuống, rút lên) |
| Tốc độ quay(vòng/phút, khi xuyên xuống và rút lên | Tốc độ quay(vòng/phút, khi xuyên xuống và rút lên |
| Chủng loại xi măng và thành phần | Chủng loại vữa xi măng và thành phần |
|  | Tỷ lệ nước/ximăng |
| Khối lượng xi măng theo mét chiều sâu (khi xuyên xuống và rút lên) | Khối lượng vữa xi măng theo mét chiều sâu (khi xuyên xuống và rút lên) |
| Sai số thi công(phương đứng,đường kính, vị trí) | Sai số thi công(phương đứng,đường kính, vị trí) |
| Cao độ đáy và đỉnh | Cao độ đáy và đỉnh |

    - Hồ sơ nghiệm thu

- Biên bản nghiệm thu trụ, như điều 9.4.1;

- Hoàn công trụ, gồm cả những sửa đổi đã được duyệt;

- Kết quả thí nghiệm hiện trường;

- Chứng chỉ chi tiết các loại vật liệu và kết quả kiểm tra;

- Mô tả chi tiết điều kiện đất nền.

10.	Các biện pháp an toàn lao động

10.1	Tất cả các loại máy móc, thiết bị vân hành phải tuyệt đối tuân theo quy trình thao 	tác và quy trình an toàn, đặc biệt là quy trình an toàn cho máy trộn và máy bơm .

10.2	Lắp dựng hệ thống biển báo khu vưc nguy hiểm, khu vực trụ vừa mới thi công, cấm 	di chuyển qua các khu vực này.

10.3	Khi gặp sự cố, Nhà thầu phải có phương án xử lý được thiết kế chấp thuận.

Phụ lục A ( Tham khảo)

Áp dụng thực tế của phương pháp trộn sâu

A.1	Giới thiệu

Mục đích của trộn sâu là cải thiện các đặc trưng của đất, như tăng cường độ kháng 	cắt, giảm tính nén lún, bằng cách trộn đất nền với xi măng(vữa xi măng) để chúng 	tương tác với đất. Sự đổi mới tốt hơn nhờ trao đổi ion tại bề mặt các hạt sét, gắn kết 	các hạt đất và lấp các lỗ rỗng bởi các sản phẩm của phản ứng hóa học. Trộn sâu 	phân loại theo chất kết dính ( xi măng, vôi, thạch cao, tro bay…) và phương pháp 	trộn(khô/ướt, quay/ phun tia, guồng xoắn hoặc lưỡi cắt)

Phát triển trộn sâu bắt đầu tại Thụy Điển và Nhật Bản từ những năm 60. Phun khô 	dùng vôi bột chưa tôi được dùng ở Nhật Bản từ những năm 70. Khoảng thời gian đó 	trụ đất vôi cũng dùng ở Thụy Điển. Trộn ướt dùng vữa xi măng cũng được Nhật 	Bản áp dụng trong những năm 70. Phương pháp được phổ biến ra thế giới, gần đây 	hỗn hợp ximăng, vôi với thạch cao, tro bay, xỉ cũng đã được giới thiệu. Thiết bị 	trộn đã được cải tiến. Phương pháp đã được áp dụng tại nhiều nước còn để giải 	quyết các vấn đề môi trường như để ngăn chặn và xử lý các vùng bị ô nhiễm.

Gần đây, công nghệ tổ hợp được phát triển kết hợp trộn với phun tia, máy trộn bề 	mặt. Sơ đồ phân loại thiết bị xem hình A.1.

A.2	Lĩnh vực áp dụng

Các ứng dụng khác nhau của trộn sâu cho công việc tạm thời hoặc lâu dài; hoặc 	trên cạn hoặc dưới biển được giới thiệu trong hình A.2. Các ứng dụng chủ yếu là 	giảm độ lún, tăng   ổn định và chống đỡ.

A.3	 Thi công

A.3.1	 Phần chung

Thi công gồm định vị, xuyên xuống và rút lên. Khi xuyên xuống, đầu trộn sẽ cắt và 	phá kết cấu đất đến độ sâu yêu cầu. Khi rút lên, chất kết dính được truyền vào đất 	với tốc độ không đổi, nhờ tốc độ rút khống chế cố định. Cánh trộn quay theo 	phương ngang, trộn đều đất với chất kết dính. Có các thiết bị phun trộn chất kết 	dính cả trong khi xuyên xuống và rút lên.

Trong phương pháp trộn khô, không khí dùng để dẫn xi măng bột vào đất ( độ ẩm 	của đất cần phải không nhỏ hơn 20%). Trong phương pháp ướt, vữa xi măng là chất 	kết dính. Trộn khô chủ yếu dùng cải thiện tính chất của đất dính, trong khi phun 	ướt thường dùng trong đất rời. Trong  một ít trường hợp như ngăn ngừa hiện tượng 	hóa lỏng, trộn khô dùng cho đất rời xốp.

Quá trình thực hiện dự án trộn sâu được mô tả trên hình A.3.

A.3.2	Trộn khô

Nguyên tắc chung của phương pháp trộn khô được thể hiện trên hình A.4. Khí nén 	sẽ đưa xi măng vào đất.

Quy trình thi công gồm các bước sau:

- Định vị thiết bị trộn

- Xuyên đầu trộn xuống độ sâu thiết kế đồng thời phá tơi đất;

- Rút đầu trộn lên, đồng thời phun xi măng vào đất

- Đầu trộn quay và trộn đều xi măng với đất

- Kết thúc thi công.

Phương pháp trộn

Trén s©u

Quay một trục

Trộn khô

Trén ­ít

Một cần/

Nhiều cần & một cánh/ nhiều cánh

Guồng xoắn liền khối

Guồng xoắn tháo rời

Một cần,

một cánh/ nhiều cánh

Nhiều cần & nhiều cánh

Trộn tổ hợp

Quay một trục + thủy lực

Quay một trục + tịnh tiến  theo tuyến

Quay trong mặt phẳng + tịnh tiến  theo tuyến

Chỉ tịnh tiến  theo tuyến

Trộn khô

Trộn ướt

Một cần, cánh & phun tia áp cao

Cánh cắt, xích/cam hoặc bánh lốp

Một cần, cánh . Gia cố khối lớn

Máy đào

Hình A.1 - Phân loại chung các thiết bị trộn sâu

A.3.2.1 Công nghệ Bắc Âu

Thiết bị có khả năng tạo trụ đến chiều sâu 25 m, đường kính 0.6m  1.0 m. Độ 	nghiêng tới 700 so với phương đứng. Máy có một cần, lỗ phun xi măng ở đầu trộn. 	Năng lượng trộn và khối lượng xi măng được quan trắc và trong nhiều trường hợp 	được kiểm soát tự động để cho đất được trộn đều.

Đầu trộn được xuyên xuống đến độ sâu thiết kế, khi rút lên xi măng được phun qua 	lỗ ở đầu trộn qua ống dẫn trong cần trộn. Đất và xi măng được trộn đều nhờ đầu 	trộn được quay trong mặt phẳng ngang, thậm chí đổi hướng quay vài lần. Cả hai 	pha đều có thể được lặp lại tại một vị trí nếu cần.

Tốc độ quay của đầu trộn và tốc độ rút lên đều hiệu chỉnh được để đạt tới độ đồng 	nhất mong muốn. Thiết bị đời mới được phát triển chứa được cả khí lẫn xi măng.

A.3.2.2 Công nghệ Nhật Bản

Nhật Bản chế tạo ra nhiều loại máy, có một cần hay nhiều cần. Mỗi cần có đầu trộn nhiều lưỡi cắt đường kính 0.8 m 1.3 m, có khả năng tạo trụ đến độ sâu 33 m. Xi măng đi vào máy trộn nhờ khí nén. Thiết bị đời mới có đầu chụp ngăn bụi xi măng khỏi phụt lên trên mặt đất. Lỗ phun xi măng nằm cả ở phía trên và phía dưới hệ lưỡi cắt. Khối lượng xi măng và áp lực khí được kiểm soát tự động.

Xi măng được phun cả trong pha xuống hoặc trong hai pha của hành trình.

So sánh công nghệ trộn Bắc Âu và Nhật Bản thể hiện trong bảng A.1và A.3.

Đặc tính kỹ thuật công nghệ trộn Bắc Âu và Nhật Bản được giới thiệu trong bảng 	A.2 và A.4.

Tạm thời

Tăng sức chịu tải trọng ngang cho cọc

Ngăn chặn nâng đáy hố đào

Ổn định mái dốc

Tường chắn

Ổn định thành hố đào

Vĩnh cửu

Trên đất liền

Đê sông

Đường bộ, đường sắt

Mố cầu

Tường chắn

Nền nhà và công trình

Ổn định mái dốc

Giảm chấn động

Trªn biÓn

Đảo nhân tạo

Tường chắn

Ngăn nước

Hình A.2 - Ứng dụng trộn sâu

Thiết kế địa kỹ thuật

Điều kiện đất nền(cường độ, mô đun, thấm..)

Yêu cầu chức năng

( ổn định, độ lún…)

Lựa chọn kỹ thuật

(trộn khô, ướt, tổ hợp)

Khống chế công trường

Đường vào, môi trường, khí hậu, chướng ngại

Thiết kế cơ sở

Loại và khối lượng xi măng, thiết bị, năng lượng

Trộn trong phòng

Chuẩn bị công trường và chế tạo trụ thử

Quy trình kỹ thuật quy định cuối cùng

Loại và khối lượng xi măng, thiết bị, khoảng cách, chiều dài, vận tốc, hành trình…

Kế hoạch quản lý chất lượng

Loại và tần suất thí nghiệm, giám sát, quan trắc và kiểm tra

Đánh giá kết quả thí nghiệm và quan trắc

Kiểm định các thông số thiết kế, tính biến thiên của các đặc tính, chướng ngại và điều kiện nền đất …

Thi công

Chuẩn bị, thi công, thí nghiệm(lấy mẫu và thí nghiệm), giám sát, quan trắc, ghi chép hồ sơ

Lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu

Quan trắc dài hạn

Lập hồ sơ kinh nghiệm

Kinh nghiệm từ các dự án tương tự hoặc trước đây

Kinh nghiệm từ các dự án tương tự hoặc trước đây

Hình A.3 - Nguyên tắc thực hiện dự án thi công trộn sâu

Xe tải

Xi măng

Silo

Máy nén khí                  Máy sấy                       Bồn chứa khí

Xi măng

Nhà kiểm tra

Nguồn điện

Thi công trụ

Hình A.4 - Sơ đồ thi công trộn khô

Bảng A.1 - So sánh công nghệ trộn Bắc Âu và Nhật Bản

| Thiết bị | Chi tiết | Bắc Âu | Nhật Bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Đầu trộn | Số lượng trục trộn | 1 | 1 đến 2 |
|  | Đường kính | 0.4 m đến 1.0 m | 0.8 m đến 1.3 m |
|  | Chiều sâu tối đa | 25 m | 33 m |
|  | Vị trí lỗ phun | Đáy trục trộn | Đáy trục và/hoặc trên cánh cắt (một lỗ hoặc nhiều lỗ) |
|  | Áp lực phun | 400 kPa  800 kPa | Tối đa 300 kPa |
| Truyền liệu | Công suất | 50 kg/ph300 kg/ph | 50 kg/ph200 kg/ph |

Bảng A.2 - Đặc tính kỹ thuật công nghệ trộn của Bắc Âu và Nhật Bản

| Thiết bị | Bắc Âu | Nhật Bản |
| --- | --- | --- |
| Vận tốc xuyên xuống | 2.0 m/ph  6.0 m/ph | 1.0 m/ph  2.0 m/ph |
| Vận tốc rút lên | 1.5 m/ph  6.0 m/ph | 0.7 m/ph  0.9 m/ph |
| Tốc độ quay của cánh trộn | 100 vòng/ph  200 vòng/ph | 24 vòng/ph  64 vòng/ph |
| Số lượng vòng quay cánh(1) | 150  500 cho mỗi m |  274 cho mỗi m |
| Khối lượng xi măng phun | 100 kg/m3 250 kg/m3 | 100 kg/m3 300 kg/m3 |
| Tốc độ rút ( xuyên) | 10mm/vòng30mm/vòng | 10mm/vòng35mm/vòng |
| Pha phun xi măng | Điển hình trong khi rút lên | Xuyên xuống và/hoặc rút lên |

1) Số lượng vòng quay cánh là tổng số nhát cắt đi qua 1 m của chuyển dịch trục trộn tính theo công thức   T = M x (Nd / Vd + Nu / Vu) , trong đó T= số lượng vòng quay của cánh (n/m),  M= tổng số cánh trộn, Nd = vận tốc quay của cánh trong pha xuyên xuống (vòng/ph), Vd = vận tốc xuyên xuống (m/ph), Nu = vận tốc quay của cánh trong pha rút lên  (vòng/ph), Vu = vận tốc rút lên (m/ph). Nếu chỉ phun khi rút lên thì lấy Nd = 0.

A.3.3	Trộn ướt

Nguyên lý trộn ướt được mô tả trong hình A.5.

Nước

Xi măng

Phụ gia

Bơm áp lực

Trộn

Bồn chứa

Kiểm soát lưu lượng

KiÓm so¸t ®é s©u vµ ®é quay

Tạo trụ

Hình A.5 - Sơ đồ thi công trộn ướt

Trộn ướt dùng vữa xi măng. Khi cần có thể cho thêm chất độn ( cát và phụ gia). 	Khối lượng vữa thay đổi được theo chiều sâu. Khi chế tạo trụ trong đất rời dùng 	khoan guồng xoắn liên tục có cánh trộn và cánh cắt hình dạng khác nhau, có đủ 	công suất để phá kết cấu đất và trộn đều vữa.

Cường độ và tính thấm phụ thuộc vào thành phần và đặc tính của đất (hàm lượng 	hạt mịn, hàm lượng hữu cơ, loại sét, thành phần hạt…), khối lượng và chủng loại 	vữa và quy trình trộn.

Có thể ngưng trộn khi vữa chưa bắt đầu đông cứng, khởi động trộn lại tại độ sâu ít 	nhất 0.5 m  trong đất đã xử lý.

Bơm để chuyển vữa đến lỗ phun cần phải có đủ công suất (tốc độ truyền và áp lực) 	để truyền lượng vữa thiết kế an toàn.

A.3.3.1 Công nghệ châu Âu

Thường là khoan guồng xoắn (liên tục hoặc cục bộ, đơn/đa trục) hoặc cánh cắt phụ 	thuộc vào điều kiện đất nền và ứng dụng.

Khi thi công tường chắn có cốt thép, cốt thép cần đưa vào lòng trụ vừa chế tạo 	xong. Thiết bị rung có thể trợ giúp việc hạ cốt thép.

A.3.3.2 Công nghệ Nhật Bản

Dùng cả trên đất liền và trên biển. Trên đất liền dùng thiết bị có một, hai và bốn 	trục, có nhiều tầng cánh trộn để tạo độ đồng nhất cho trụ. Chỉ số quay cánh và khối 	lượng vữa được kiểm soát tự động. Đường kính cánh cắt từ 1.0 m đến 1.3 m, chiều 	sâu tối đa đến 48 m. Khi thi công trên biển thường dùng tàu lớn, trên đó lắp cả thiết 	bị trộn sâu, bồn chứa, trạm trộn vữa và phòng điều khiển. Các thiết bị này có thể 	tạo các trụ có diện tích tiết diện từ 1.5 m2 đến 6.9 m2, và tới độ sâu tối đa 70 m kể 	từ mặt nước biển.

Bảng A.3 - Công nghệ trộn ướt châu Âu và Nhật Bản

| Thiết bị | Chi tiết | Châu Âu, trên cạn | Nhật Bản, trên cạn | Nhật Bản, trên biển |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu trộn | Số lượng trục trộn | 1-3 | 1-4 | 2-8 |
|  | Đường kính (m) | 0.4 - 0.9 | 1.0 - 1.3 | 1.0 - 1.6 |
|  | Chiều sâu tối đa | 25 m | 48 m | 70 m từ mặt nước |
|  | Vị trí lỗ phun | Cần khoan | Cần và cánh | Cần và cánh |
|  | Áp lực phun (kPa) | 500  1000 | 300  600 | 300  800 |
| Trạm trộn vữa | Công suất ( m3/ph) | 0.08  0.25 | 0.25  1.0 | 0.5  2.0 |
|  | Khối lượng vữa lưu giữ (m3) | 3.0  6.0 | 3 | 3-20 |
| Bồn chứa | Thể tích tối đa |  | 30 t | 50 t  1600 t |

Bảng A.4 - Đặc tính kỹ thuật công nghệ trộn ướt châu Âu và Nhật Bản

| Thiết bị | Châu Âu, trên cạn | Nhật Bản, trên cạn | Nhật Bản, trên biển |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc xuyên xuống (m/ph) | 0.5  1.5 | 1.0 | 1.0 |
| Vận tốc rút lên (m/ph) | 3.0  5.0 | 0.7  1.0 | 1.0 |
| Tốc độ quay cánh trộn (vòng/ph) | 25  50 | 20  40 | 20  60 |
| Số lượng vòng quay cánh | Chủ yếu là guồng xoắn | 350 cho mỗi m | 350 cho mỗi m |
| Khối lượng vữa phun( kg/m3) | 80  450 | 70  300 | 70  300 |
| Pha phun xi măng | Pha xuống và/hoặc pha lên | Pha xuống và/hoặc pha lên | Pha xuống và/hoặc pha lên |

A3.4	Mô hình bố trí trụ

Tùy theo mục đích sử dụng một số mô hình thi công thể hiện trên các hình A.6 đến 	A.10. Để giảm độ lún bố trí trụ đều theo lưới tam giác hoặc ô vuông. Để làm tường 	chắn thường tổ chức thành dãy.

Hình A.6 - Thí dụ bố trí trụ trộn khô: 1	Dải; 2	   Nhóm, 3   Lưới tam giác, 4   Lưới vuông

Hình A.7 - Thí dụ bố trí trụ trùng nhau theo khối

Hình A.8 - Thí dụ bố trí trụ trộn ướt trên mặt đất:

1   Kiểu tường, 2    Kiểu kẻ ô, 3    Kiểu khối, 4 Kiểu diện

Hình A.9 - Thí dụ bố trí trụ trộn ướt trên biển:1   Kiểu khối , 2   Kiểu tường, 3    Kiểu kẻ ô,      4  Kiểu cột, 5   Cột tiếp xúc, 6  Tường tiếp xúc, 7   Kẻ ô tiếp xúc, 8  Khối tiếp xúc

Hình A.10 - Thí dụ bố trí trụ trùng nhau trộn ướt, thứ tự thi công

A.3.5	 Các phương pháp tổ hợp (Hybrid method)

Có vài phương pháp dùng kỹ thuật tương tự  trộn sâu. Điển hình là kết hợp trộn cơ 	học với thủy lực. Dưới đây mô tả phương pháp gia cố toàn khối, phun áp cao kết 	hợp trộn cơ học.

A.3.5.1  Gia cố toàn khối

Trong trường hợp điều kiện đất nền rất xấu ví như đất than bùn, sét hữu cơ, bùn sét 	yếu, cần gia cố toàn khối đến độ sâu 2-3 m, độ sâu lớn nhất đã xử lý là 5 m . Máy 	thi công khác cơ bản với máy trộn sâu tạo trụ. Chất kết dính được cấp đến đầu trộn 	trong lúc bộ trộn vừa quay đồng thời chuyển động theo phương đứng và phương 	ngang. Máy chủ của đầu trộn thường là máy đào. Hai công nghệ gia cố khối thể 	hiện ở hình A.11 và A.12.

Hình A.11 - Ổn định khối kiểu A

1	Bồn chứa và cân, 2    Máy đào, 3   Cần trộn, 4,5 Đất xấu cần xử lý,

6 	Hướng di chuyển, 7	 Vải địa kỹ thuật, 8    Đất san nền, gia tải trước.

Hình A.12 - Ổn định khối kiểu B

A.3.5.2 Phun vữa lỏng kết hợp trộn cơ học

Phương pháp mới kết hợp lợi thế của trộn cơ học với phun vữa lỏng ( jet grouting). 	Máy có cả đầu trộn và vòi phun, có thể tạo nên các trụ đường kính lớn hơn đường 	kính đầu trộn. Công nghệ kiểu này và một vài kiểu khác nữa đang áp dụng tại Nhật 	Bản (Tanaka 2002).

A.4	Các ứng dụng chính

Thí dụ áp dụng trộn sâu cho các mục đích khác nhau xem hình A.13.

Hình A.13 - Các ứng dụng của trộn sâu ( Terashi, 1997)

- Đường bộ, ổn định/lún

- Ổn định đê cao

- Mố cầu

- Thành hố đào

- Giảm ảnh hưởng từ các công trình lân cận

- Chống nâng đáy hố đào

- Chống chuyển dịch ngang của móng cọc

- Đê biển

- Ngăn nước

Phụ lục B (tham khảo)

Các giải pháp thiết kế (aspects of design)

B.1	Phần chung

B.1.1	Phạm vi

Các vấn đề thiết kế nêu trong phụ lục liên quan đến quy trình triển khai dự án, lựa 	chọn chất kết dính, thí nghiệm trong phòng và hiện trường, bố trí trụ trên mặt bằng. 	Phụ lục này không gồm thiết kế địa kỹ thuật chi tiết. Các giải pháp chi tiết cần 	tham khảo các tiêu chuẩn thiết kế nền móng và công trình ngầm liên quan.

Trộn sâu là quá trình cải thiện đất nền nên thiết kế gồm hai khía cạnh riêng biệt:

- thiết kế chức năng mô tả cách thức tương tác lẫn nhau giữa đất xử lý và đất tự nhiên để tạo nên ứng xử chung cần thiết;

- thiết kế công nghệ mô tả cách thức đạt được các đặc tính kỹ thuật yêu cầu của đất xử lý bằng cách chỉnh lý các thông số kiểm soát công nghệ.

B.1.2	Áp dụng

Phạm vi áp dụng trộn sâu để giải quyết các vấn đề sau:

- giảm độ lún;

- tăng ổn định;

- chống giữ mái dốc, hố đào;

- ngăn chặn vùng đất ô nhiễm;

- xây dựng công trình phòng hộ;

- giảm ảnh hưởng của chấn động lên công trình.

B.2 Nguyên lý thiết kế

Đất xử lý trộn sâu được thiết kế sao cho công trình xây dựng đạt các yêu cầu về tính khả thi, kinh tế và lâu dài, chịu được các tác động và ảnh hưởng trong quá trình thi công và sử dụng, tức là thỏa mãn các điều kiện về trạng thái giới hạn cực hạn, và trạng thái giới hạn sử dụng.

Thiết kế thường theo phương pháp lặp, trong đó kết quả của nhiều phương pháp thí 	nghiệm kiểm  tra là một phần quan trọng. Hình B.1 giới thiệu sơ đồ thiết kế lặp các 	dự án trộn sâu.

Thiết kế sơ bộ dựa trên kết quả thí nghiệm mẫu trộn trong phòng. Tương quan 	cường độ nén không hạn chế nở hông giữa mẫu thân trụ hiện trường và mẫu trộn 	trong phòng có thể chọn theo kinh nghiệm  từ 0.2 đến 0.5 tùy theo loại đất và tỷ lệ 	trộn. Nếu kết quả thí nghiệm hiện trường không đáp ứng yêu cầu thì phải điều 	chỉnh thiết kế công nghệ và khi cần thiết điều chỉnh cả thiết kế chức năng.

B.3	Thí nghiệm

B3.1	Phần chung

Phương pháp thí nghiệm phải thích hợp với mục đích ứng dụng. Nếu để giảm độ 	lún, mô đun biến dạng là thông số cần quan tâm chính, còn trong ổn định và chống 	trượt thì thông số cường độ lại là chủ yếu. Để ngăn ngừa vùng ô nhiễm thì tính 	thấm lại được xét đến đầu tiên.

B.3.2	Thí nghiệm trong phòng

Gồm thí nghiệm các mẫu trộn trong phòng và các mẫu lấy ở các độ sâu khác nhau 	trong thân trụ hiện trường.

B.3.2.1 Mẫu chế tạo trong phòng

Phương pháp chế bị và thí nghiệm tham khảo phụ lục C, D. Hệ số hiệu chỉnh giữa 	cường độ mẫu trong phòng và hiện trường xác định qua kết quả thí nghiệm và kinh 	nghiệm thực tế. Thí nghiệm  mẫu trộn khô thường sau khi trộn 3, 7, 14, 28 và 90 	ngày. Mẫu trộn ướt thí nghiệm sau 3,7, 14 và 28 ngày.

B.3.2.2 Lấy mẫu hiện trường

Mẫu được lấy nhờ thiết bị khoan xoay. Lựa chọn kỹ thuật lấy mẫu, đường kính mẫu 	phụ thuộc vào loại và cường độ của đất xử lý. Số lượng mẫu phụ thuộc quy mô 	hoặc độ phức tạp của dự án. Ít nhất cần khoan lấy mẫu 3 hố cho một loại máy trộn. 	Chiều sâu khoan đến mũi trụ xử lý.

Xác lập các điều kiện thiết kế

Thí nghiệm trong phòng với đất đại diện và theo tỷ lệ trộn khác nhau

Xác lập cường độ thiết kế

Cơ sở dữ liệu về tương quan giữa cường độ trong phòng và hiện trường

Đề xuất giải pháp thi công và sơ bộ xác định kích thước khối gia cố

Phân tích thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chức năng tổng thể

Điều chỉnh tính năng trộn nếu cường độ và độ đồng nhất chưa đạt

Kết quả khảo sát hiện trường

Chế tạo trụ thử để xác nhận cường độ dự tính và độ đồng nhất

Thiết kế kỹ thuật thi cụng, thi cụng đại trà theo quy trỡnh đó đảm bảo chất lượng yờu cầu

Hình B.1 - Quy trình thiết kế lặp, gồm thí nghiệm trong phòng, thiết kế chức năng, 			      thử hiện trường và thiết kế công nghệ

Đặc trưng cường độ và mô đun đàn hồi Ecol của mẫu thường được xác định từ kết 	quả thí nghiệm nén không hạn chế nở hông. Tuy nhiên kết quả thí nghiệm chịu ảnh 	hưởng của các khe nứt trong mẫu. Nếu thấy mẫu bị rạn nứt thì nên thí nghiệm nén 	3 trục.

Mô đun nén Mcol được xác định từ thí nghiệm nén một trục không nở 	hông(oedometer). Để đánh giá ứng xử lún của nền xử lý dùng mô đun đàn hồi tiêu 	biểu hơn mô đun nén.

B.3.2.3 Lấy mẫu ướt

Dụng cụ lấy mẫu ướt dùng ở châu Âu. Mẫu được lấy khi vừa thi công xong trụ trộn 	ướt, thường 500m3 đất xử lý lấy 1 mẫu hoặc một ngày thi công của 1 máy lấy 1 	mẫu. Đưa thiết bị xuống độ sâu cần lấy mẫu, thiết bị tự động ngoạm lấy mẫu, đưa 	lên mặt đất và cho vào khuôn hình trụ hoặc lập phương. Thí nghiệm mẫu sau khi 	bảo dưỡng trong nhiệt độ quy định. So sánh mẫu bảo dưỡng tại hiện trường và mẫu 	lấy ướt cho biết sự khác nhau của cường độ và tăng trưởng cường độ.

B.3.3	 Thí nghiệm hiện trường

B.3.3.1 Thí nghiệm trụ thử

Để khảo sát độ đồng nhất của trụ thử các dạng xuyên hoặc khoan lấy mẫu như đã 	nói trong phần trên được áp dụng, đôi khi còn cắt nguyên cả trụ. Đối với một thiết 	bị trộn, nên thi công không ít hơn hai trụ thử với hàm lượng chất kết dính khác 	nhau.

Một khía cạnh quan trọng của thí nghiệm hiện trường đó là xác định các thông số 	kiểm soát cho thi công gồm vận tốc pha xuyên xuống, rút lên, tốc độ quay và mô 	men xuắn, tốc độ truyền liệu v.v.

B.3.3.2 Xác định trực tiếp đặc trưng cơ học

Thí nghiệm nén ngang thành hố khoan (pressuremeter test) cho phép xác định 	cường độ kháng cắt và hệ số nén của trụ. Thí nghiệm cần phải khoan trước hố trong 	thân trụ và lắp đặt thiết bị nén ngang thành hố khoan. Phương pháp thí nghiệm xem 	các chỉ dẫn hiện hành (TCXDVN 112:1984).

Thí nghiệm  nén tĩnh trụ đơn để xác định sức chịu tải của trụ thực hiện theo tiêu 	chuẩn TCXDVN 269: 2002. Kết quả thí nghiệm cho biết sức chịu tải cực hạn của 	trụ đơn ứng với độ lún bằng 10% đường kính trụ.

Thí nghiệm  bàn nén hiện trường theo TCXDVN 80 : 2002. Kích thước bàn nén có 	thể mở rộng đến 2 lần đường kính trụ.

Thí nghiệm chất tải diện rộng tiến hành cùng quan trắc độ lún sâu, độ lún bề mặt, 	áp lực nước lỗ rỗng phản ánh khá chính xác ứng xử của nền đất xử lý nên được 	dùng cho các công trình có quy mô lớn. Quy trình thí nghiệm do thiết kế quy định.

B.3.3.3 Khảo sát độ đồng nhất và xác định gián tiếp các đặc trưng cơ học.

Thí nghiệm CPT, đại diện là xuyên côn thông dụng, dùng để xác định các thông số 	cường độ và độ liên tục của trụ. Khó khăn khi thực hiện thí nghiệm CPT là giữ độ 	thẳng đứng vì thế khối lượng thí nghiệm bị giới hạn.

Thí nghiệm xuyên trụ ( xem hình B.2) dùng đầu xuyên cánh cải tiến có cánh xuyên 	với vận tốc khoảng 20 mm/s, ghi liên tục sức kháng xuyên. Phương pháp dùng cho 	các trụ sâu không quá 8 m, cường độ không quá 300 kPa. Nếu dùng khoan dẫn 	hướng có thể thí nghiệm xuyên đến độ sâu 20 m, cường độ 600 kPa. Trong bộ thiết 	bị của Thụy Điển còn có xuyên cánh ngược, đầu cánh xuyên được đặt trước trong 	khi chế bị trụ, kể cả dây kéo. Tốc độ kéo xuyên tương tự như ấn xuyên.

Khối lượng thí nghiệm theo quy mô xây dựng tham khảo bảng B.1.

Bảng B.1- Khối lượng thí nghiệm dự kiến

| Thí nghiệm\ Quy mô | 100 trụ | 500 trụ | 1000 trụ |  2000 trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoan lấy mẫu | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Nén ngang trong trụ | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Xuyên cánh | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Nén tĩnh trụ đơn | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Thí nghiệm bàn nén |  | 2 | 3 | 5 |
| Thí nghiệm chất tải |  |  | 1 | 2 |

Hình B.2 Đầu xuyên cánh dùng thí nghiệm xuyên toàn trụ

B.4	Tương quan giữa các đặc tính của đất xử lý

B.4.1	Cường độ trong phòng và hiện trường

Điều kiện trộn và bảo dưỡng khác nhau gây nên khác nhau về cường độ. Theo kinh 	nghiệm Thụy Điển tỷ số giữa cường độ hiện trường và trong phòng  trong khoảng 	0.2 đến 0.5. Đất rời có tỷ số cao hơn, quyết định bởi độ mịn của hạt.

Kinh nghiệm 	Nhật Bản được tổng kết trong hình B.3 và B.4. Ký hiệu CDM 	(Cement Deep Mixing Method)-  phương pháp trộn ướt phổ biến tại Nhật Bản, DJM 	( Dry Jet Mixing Method) là kinh nghiệm trộn phun khô. Hình B.4 cho thấy khả 	năng đạt được hiệu quả khá cao của thiết bị Nhật Bản trong thi công các công trình 	biển ( tỷ số cường độ mẫu hiện trường/ trong phòng gần bằng 1)

Hình B.3 - Quan hệ cường độ hiện trường và trong phòng (trên đất liền) (Sakai, 1996)

1	Cường độ hiện trường quf, MPa, 2	Cường độ trong phòng qul

1 	Cường độ kháng nén không hạn chế nở hông mẫu hiện trường, quf, MPa

2	Cường độ kháng nén không hạn chế nở hông mẫu trong phòng, qul, MPa

3	Sét

5 Bến tàu Daikoku

4	Cát

6	Sét cảng Hatskaichi

7	Sét bụi

9  Cảng Kanda

8	Cát bụi

10	Cảng Chiba		11	Cảng Kitakyushu

Hình B.4 Quan hệ cường độ đất xử lý công trình biển (CDIT, 2002)

B.5	Các phương hướng thiết kế

B.5.1	Ổn định

B.5.1.1 Cường độ kháng cắt của nền gia cố

Thường trụ xử lý được dùng để ổn định mái dốc, khối đắp hoặc tường hào. Mặt phá 	hoại theo mặt phẳng hoặc cung tròn, huy động sức kháng cắt của trụ và đất xung 	quanh trụ. Phân tích ổn định dựa theo các phương pháp hiện hành (xem BS 8006 : 	1995). Nền xử lý có cường độ kháng cắt tính theo công thức:

Ctb  = Cu (1- a) + a Cc				(B.1)

Trong đó:	Cu là sức kháng cắt của đất, tính theo phương pháp trọng số cho nền 				nhiều lớp;

Cc là sức kháng cắt của trụ;

a là tỷ số diện tích     a =  n Ac / Bs;

n là số trụ trong 1 m chiều dài khối đắp; Bs là  chiều rộng khối đắp;

Ac là diện tích tiết diện trụ.

Ghi chú:  Sức kháng cắt của trụ, Cc xác định bằng các thí nghiệm hiện trường, hoặc mẫu lấy từ thân trụ cho kết quả phù hợp thực tế hơn.

B.5.1.2 Ảnh hưởng của vị trí trụ dọc theo mặt trượt khả dĩ

Trong trường hợp dùng các trụ đơn lẻ để chống mất ổn định cần lưu tâm đến nguy 	cơ phá hoại uốn của trụ. Ứng xử của trụ khác nhau trong vùng chủ động, vùng chịu 	cắt và vùng bị động ( xem hình B.5). Trong vùng chủ động lực dọc trục của trụ sẽ 	góp phần làm tăng sức kháng cắt và kháng uốn trong khi  đó tại vùng bị động các 	trụ thậm chí bị nứt do chịu kéo. Do đó các trụ trong vùng chủ động có lợi tăng điều 	kiện ổn định. Trong vùng cắt và bị động bố trí trụ thành tường hoặc thành khối sẽ 	hiệu quả hơn bố trí các trụ đơn lẻ để ngăn phá hoại trượt.

Hình B.5 Lực dọc trục của trụ trong vùng chủ động tăng sức kháng cắt và kháng 	uốn , trong vùng bị động trụ có thể bị nứt khi chịu kéo.

1	Vùng bị động, 2	Vùng cắt, 3	Vùng chủ động

B.5.1.3 Gối lên nhau

Trụ tăng ổn định thường được bố trí hàng đơn hoặc hàng đôi. Gối đè nhau các trụ 	trong hàng sẽ tăng sức kháng mô men và lật. Vùng gối nhau phải đủ để tạo thành 	tường liên tục. Điều quan trọng là khống chế và giám sát độ gối thẳng đứng suốt 	chiều dài các trụ. Khả năng chịu tải trọng ngang của tường quyết định bởi sức 	kháng cắt của đất xử lý ở chỗ gối nhau.

B.5.1.4 Phân cách các trụ

Phá hoại xảy ra ở vùng chịu cắt do phân cách các trụ trong hàng khi mặt trượt nằm 	gần đỉnh trụ và sức kháng kéo thấp trong vùng gối nhau. Dự tính sức kháng kéo của 	đất xử lý ở vùng gối nhau khoảng 5% đến 15% cường độ kháng nén không hạn chế 	nở hông ( có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy theo chất lượng và hiệu quả trộn sâu). 	Khi các trụ phân cách với nhau, sức kháng cắt của trụ trong hàng bằng sức kháng 	cắt của trụ đơn.

B.5.1.5 Xử lý toàn khối

Do tính chất của đất nền xử lý khác xa nền chưa xử lý, có thể xem khối xử lý được 	chôn trong đất để truyền tải trọng tác dụng đến lớp thích hợp (Kitazume, 1996).

Bước đầu tiên gồm phân tích ổn định công trình bên trên làm việc đồng thời với nền 	xử lý.

Bước thứ hai gồm phân tích ổn định của nền xử lý chịu tác động của ngoại tải: phá 	hoại trượt, lật, mất khả năng chịu tải.

Bước thứ ba, kiểm tra độ lún của nền.

Có thể dùng phương pháp PTHH để phân tích ứng suất và biến dạng của nền xử lý 	phức tạp, số liệu đầu vào chiếm vai trò quan trọng.

B.5.2	Độ lún

B.5.2.1 Độ lún toàn phần

Trụ để giảm độ lún thường được bố trí theo lưới tam giác hoặc ô vuông. Phân tích 	lún dựa trên quan điểm đồng biến dạng- nói cách khác, cho rằng hiệu ứng vòm  	phân bố lại tải trọng sao cho biến dạng thẳng đứng tại độ sâu nhất định trở thành 	bằng nhau trong trụ và đất quanh trụ.

Đối với nhóm trụ, độ lún trung bình sẽ được giảm bởi ứng suất cắt của đất, huy 	động tại bề mặt tiếp xúc theo chu vi khối với đất xung quanh. Chỉ chuyển dịch khá 	nhỏ ( vài mm ) đủ để huy động sức kháng cắt của đất. Ứng suất cắt gây nên độ lún 	lệch các trụ trong nhóm. Độ lún lệch này sẽ giảm dần theo mức độ cố kết của đất, 	cho nên sẽ không kể đến trong tính lún tổng. Phương pháp tính lún của giáo sư 	Broms. B được giới thiệu trong phụ lục C.

B.5.2.2 Tốc độ lún

Trong trộn khô, có thể tính thấm của trụ cao hơn đất xung quanh, trụ có tác dụng 	như băng thoát nước thẳng đứng. Tuy nhiên, tốc độ lún không chỉ quyết định bởi 	hiệu ứng thoát nước. Khi trụ gia cố và đất sét yếu xung quanh cùng làm việc, hiện 	tượng nổi trội chính là sự phân bố ứng suất trong hệ thống trụ-đất theo thời gian. 	Ngay khi tác động, tải trọng được chịu bởi áp lực nước lỗ rỗng dư. Trụ tăng độ 	cứng theo thời gian, sẽ chịu dần tải trọng, giảm bớt tải trọng lên đất. Hệ quả là áp 	lực nước lỗ rỗng dư trong đất yếu sẽ được giảm nhanh, thậm chí chưa có thấm 	hướng tâm. Phân bố lại ứng suất là nguyên nhân chính để giảm độ lún và tăng tốc 	độ lún. Do đó, cho dù tính thấm của trụ chỉ bằng của đất thì quá trình cố kết cũng 	nhanh hơn nhờ hiện diện của các trụ. Trụ đất xi măng đã làm tăng hệ số cố kết một 	chiều.

Trong trộn ướt, tính thấm của trụ không cao hơn nền đất xung quanh. Nhưng nhờ 	phân bố lại ứng suất mà quá trình cố kết một chiều xảy ra nhanh hơn.

B.5.3  Tường vây

Tường vây tạo bởi các trụ gối đè nhau không cho nước rò rỉ qua tường. Quan trọng 	là độ đồng nhất và phòng rò rỉ. Thường dùng thêm vữa sét để tăng sức chống rò rỉ. 	Nếu thiết kế tường ngăn ô nhiễm phải kiểm tra phản ứng của chất nhiễm bẩn với 	đất xử lý, đặc biệt khi chúng có tính a xít cao.

Phụ lục C (tham khảo)

Tính toán  nền gia cố theo biến dạng

C.1	Độ lún tổng (S) của nền gia cố được xác định bằng tổng độ lún của bản thân khối 	gia cố và độ lún của đất dưới khối gia cố:

S = S1 +  S2 						(C.1)

trong đó: 	S1 - độ lún bản thân khối gia cố

S2 - độ lún của đất chưa gia cố, dưới mũi trụ

Độ lún của bản thân khối gia cố được tính theo công thức:

S1=qHEtb=qHaEc+(1−a)Es				(C.2)

Trong đó:

q - tải trọng công trình truyền lên khối gia cố (kN);

H - chiều sâu của khối gia cố (m)

a - tỷ số diện tích, a = (nAc / BL), n- tổng số trụ, Ac - diện tích tiết diện trụ, B, L -	kích thước khối gia cố;

Ec- Mô đun đàn hồi của vật liệu trụ; Có thể lấy Ec = (50100) Cc trong đó Cc là sức 	kháng cắt  của vật liệu trụ.

Es - Mô đun biến dạng của đất nền giữa các trụ. (Có thể lấy theo công thức thực 	nghiệm Es = 250Cu, với Cu là sức kháng cắt không thoát nước của đất nền).

Ghi chú:  Các thông số Ec, Cc, Es, Cu  xác định từ kết quả thí nghiệm mẫu hiện 	trường 	cho kết quả phù hợp thực tế hơn.

T¶i träng ph©n bè, q

2

1

S2

2

1

S1

H

Hình C.1  Tính lún nền gia cố khi tải trọng tác dụng chưa vượt quá

sức chịu tải cho phép của vật liệu trụ

C.2.	Độ lún S2 được tính theo nguyên lý cộng lún từng lớp (xem  phụ lục 3 TCXD 45-	78). Áp lực đất phụ thêm trong đất có thể tính theo lời giải cho bán không gian biến 	dạng tuyến tính (tra bảng) hoặc phân bố giảm dần theo chiều sâu với độ dốc (2:1) 	như hình C.1. Phạm vi vùng ảnh hưởng lún đến chiều sâu mà tại đó áp lực gây lún 	không vượt quá 10% áp lực đất tự nhiên( theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế 	nền nhà và công trình TCXD 45 - 78).

Ghi chú:  Để thiên về an toàn, tải trọng (q) tác dụng lên đáy khối gia cố xem như không 	thay đổi suốt chiều cao của khối.

Phụ lục D (Tham khảo)

Phương pháp thí nghiệm trong phòng xác định sức kháng nén

của mẫu đất-xi măng  ( phương pháp trộn  khô)

D.1	 Mục đích thí nghiệm:

- Xác định sức kháng nén một trục không hạn chế nở hông của mẫu tiêu chuẩn;

- Chọn tỷ lệ pha trộn các hỗn hợp gia cố.

D.2	Thiết bị và dụng cụ chủ yếu bao gồm:

- Máy trộn hay dụng cụ trộn mẫu đất hỗn hợp;

- Dụng cụ tạo mẫu đất hỗn hợp;

- Máy nén một trục không hạn chế nở hông.

D.3	Vật liệu thí nghiệm

D.3.1	Vật liệu đất

Đất nguyên dạng lấy ở hiện trường về được giữ nguyên trạng thái tự nhiên.

D.3.2. Xi măng

Xi măng không được quá 1 tháng kể từ ngày xuất xưởng để đảm bảo độ linh động 	cần thiết cho thi công trụ trên hiện trường. Cần thí nghiệm kiểm tra mác xi măng 	trước khi trộn với đất.

D.4	Chế tạo mẫu thí nghiệm

D.4.1	Khuôn mẫu thí nghiệm

Khuôn trụ tròn, thường là ống nhựa cứng, đường kính trong d = 50 mm, chiều cao          		h =100 mm, có nắp cao su để giữ độ ẩm. Khuôn được làm sạch và có thể bôi chất 			dóc khuôn để dễ tháo mẫu khi nén.

D.4.2	 Xác định tỷ lệ xi măng

Khối lượng đất khô dùng để tính tỷ lệ xi măng tính theo công thức:

Gk = k V						(D.1)

Trong đó:	k - khối lượng thể tích khô của đất (g/cm3), k = w / (1+w);

w - khối lượng thể tích tự nhiên của đất (g/cm3);

w - độ ẩm tự nhiên của đất;

V - thể tích mẫu thử, V= 196.35 cm3.

Khối lượng xi măng được tính theo % khối lượng đất khô theo tỷ lệ cần thiết .

D.4.3	Xác định khối lượng hỗn hợp

Thường ứng với một tỷ lệ xi măng cần 1 nhóm  3 mẫu. Các mẫu cần được chế bị 			sao cho khối lượng thể tích có sai số không quá  0.05 g/cm3. Khối lượng hỗn hợp 		tính theo công thức:

G = k ( 1+w+0.01t) V				(D.2)

Trong đó: 	t- tỷ lệ xi măng, %;

V, tổng thể tích của nhóm mẫu, kể cả hao hụt 10%.

D.4.4	Đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu

D.4.4.1 Đúc mẫu

Đất thiên nhiên được trộn với xi măng khoảng từ 5 đến 10 phút trong thùng máy 	trộn; 	nếu trộn thủ công bằng xẻng nhỏ thì cần dầm  rời đất trước khi cho xi măng, 	sau đó trộn đều khoảng (1015) phút.

Cho hỗn hợp vào khuôn thành 3 lớp, dùng que gỗ đường kính 10 mm, dài 400 mm để đầm chọc, lớp dưới cùng đến tận đáy, các lớp sau vào sâu trong lớp trước 10mm; lớp trên cùng đỡ thêm bằng dao vòng để chiều cao trước khi ép cao hơn miệng 	khuôn 	10mm.

Đưa mẫu vào máy ép, lực ép khoảng (100  25) kg, thời gian ép từ 5 đến7 phút, đối với đất bão hoà khi thấy nước bắt đầu thoát lên mặt tấm ép thì dừng.

Khi không có máy ép thì dùng que thép đừng kính 10mm, dài 350 mm, một đầu 			hình đầu viên đạn để đầm; đầm xoọc từ ngoài vào trong theo hình xoắn ốc, lớp đầu 		tiên xuống tận đáy, các lớp sau sâu vào lớp trước (1015) mm.

Gạt bỏ hỗn hợp thừa trên mặt khuôn, miết phẳng bề mặt, đậy nắp cao su.

Kiểm tra khối kượng mẫu bằng cách tính  'k quy ước:

γk'=G1V(1+w+0.01t)			(D.3)

Trong đó

G1 - khối lượng hỗn hợp trong khuôn, không kể khối lượng của khuôn và nắp (g);

V - thể tích của hỗn hợp, V = 196.35 cm3.

Nếu sai số so với k ban đầu không quá 0.05g/cm3 là mẫu chế bị đạt yêu cầu.

D.4.4.2 Bảo dưỡng

Mẫu được bảo dưỡng trong khuôn đặt trong phòng bảo dưỡng tiêu chuẩn, thông 	thường được duy trì ở nhiệt độ gần tương tự nhiệt độ nền đất cần xử lý. Kết quả thí 	nghiệm  mẫu sau 90 ngày sẽ dùng trong tính toán thiết kế( cả phòng lún và ổn 	định). Các độ tuổi 3, 7, 14, 28 ngày dùng để so sánh với kết quả thí nghiệm hiện 	trường.

D.5	Thí nghiệm:

D.5.1	Thiết bị

Máy nén có hành trình để khi đạt tới tải trọng phá hoại dự kiến của mẫu thử  không 	nhỏ hơn 20% và không vượt quá 80% tổng hành trình. Sai số tương đối của số đọc 	không quá 2%.

D.5.2.  Trình tự thí nghiệm

- Phải tiến hành thí nghiệm ngay sau khi lấy mẫu ra khỏi phòng bảo dưỡng để tránh thay đổi độ ẩm và nhiệt độ;

- Đặt mẫu vào giữa tâm bàn nén dưới của máy nén.  Khi bàn nén trên tiếp gần mẫu, điều chỉnh bệ hình cầu để cho tiếp xúc đều;

- Gia tải với tốc độ (1015) N/s( hoặc (12) mm/ phút) khi mẫu có biến dạng nhanh, gần tới phá hoại, ngừng điều chỉnh van đầu máy nén, khi mẫu bị phá hoại thì ghi lại lực phá hoại.

D.6	Tính toán kết quả thí nghiệm

Cường độ kháng nén của mẫu đất xi măng được tính theo công thức:

qu = P / A					(D.4)

Trong đó :	qu - cường độ kháng nén của mẫu đất xi măng ở tuối thí nghiệm, kPa;

P - Tải trọng phá hoại, kN;

A - Diện tích chịu nén của mẫu, m2.

Một nhóm mẫu thử gồm 3 mẫu. Khi kết quả tính toán của một mẫu thử vượt quá  	15 % trị số bình quân của nhóm thì chỉ lấy trị số của 2 mẫu còn lại để tính, nếu 	không đủ 2 mẫu thì phải làm lại thí nghiệm.

Ghi chú: Cường độ kháng cắt của mẫu có thể tính bằng qu / 2. Tuy nhiên kết quả thí 	nghiệm  hiện trường cho số liệu tin cậy hơn.

Phụ lục E (Tham khảo)

Phương pháp thí nghiệm trong phòng xác định sức kháng nén

của mẫu đất-xi măng  ( phương pháp trộn ướt)

E.1	Mục đích thí nghiệm

Thí nghiệm cường độ kháng nén của mẫu đất xi măng trong phòng để xác định tỷ 	lệ cấp phối tối ưu trong thiết kế và thi công.

E.2	 Lựa chọn vật liệu

E.2.1	Vật liệu đất

Đất được lấy mẫu tại hiện trường sẽ được gia cố. Mẫu đất dùng để pha trộn cần 	được hong khô, nghiền nhỏ lọt qua sàng 5mm.

E.2.2 	Xi măng

Xi măng không được quá hạn 1 tháng kể từ ngày xuất xưởng. Mẫu xi măng cần 	được kiểm tra lại mác, khi thoả mãn mác xuất xưởng mới đưa vào dùng.

E.2.3	Nước

Dùng nước sạch cấp cho sinh hoạt.

E.3	Đúc mẫu thử

E.3.1	Khuôn mẫu thử

Dùng khuôn lập phương kích thước 70.7 mm x 70.7 mm x 70.7 mm, có đủ độ cứng 	và tháo lắp dễ dàng. Bề mặt trong của khuôn phải trơn bóng, sai số độ phẳng không 	vượt quá 0.05% chiều dài cạnh, sai số chiều dài cạnh không vượt quá 1/150 của 	chiều dài cạnh, sai số độ vuông góc của mặt đáy không vượt quá  0.5 độ

E.3.2 Phương pháp đầm rung

Mẫu thử có thể đầm chặt trên máy rung, tần số (3000200) lần/phút, biên độ không 	tải là (0.50.1) mm, biên độ có tải là (0.35 0.05) mm.

Khi không có điều kiện dùng máy rung có thể đầm chặt thủ công, dùng que thép 	đường kính 10mm, dài 350 mm, một đầu hình côn.

E.3.3	Tỷ lệ cấp phối mẫu thử

Lượng xi măng có thể tính theo công thức sau:

Wc=1+w1+w0awW0		(E.1)

Lượng nước trộn có thể tính theo công thức sau:

Ww=w−w01+w+μaw1+w1+w0W0	(E.2)

Trong đó:

W0 - trọng lượng đất phơi khô (kg)

Wc - trọng lượng xi măng (kg)

Ww - trọng lượng nước (kg)

w - hàm lượng nước tự nhiên của đất;

w0 - hàm lượng nước của đất phơi khô;

aw - tỷ lệ trộn của xi măng

 - tỷ lệ nước - xi măng

E.3.4	 Đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu

- Lắp ráp khuôn, lau chùi sạch, bôi lớp chất dóc khuôn vào mặt trong của khuôn;

- Cân đong trọng lượng đất phơi khô, xi măng và nước;

- Trộn đều đất và xi măng trong thùng trộn, đổ nước và trộn tiếp thật đều, đổ hết nước và trộn tiếp 10 phút, tính từ lúc đổ nước, hoặc đổ dần nước vào trộn trong 1 phút ( tính từ lúc đổ hết nước);

- Khi dùng máy rung có thể đổ vào khuôn một nửa hỗn hợp đất xi măng, rung trên bệ 1 phút, đổ tiếp phần còn lại và phải có một chút dư thừa, rung thêm 1 phút nữa, lưu ý không để khuôn mẫu tự nẩy trên bàn rung;

Khi chế tạo thủ công cũng chia làm hai lớp để đầm , khi xoọc nên tiến hành đều 	đặn từ ngoài vào trong, theo vòng xoắn ốc, đồng thời lắc khuôn về 4 phía, đến khi 	nào trên mặt không xuất hiện bọt khí là được;

Que phải giữ thẳng đứng, mỗi lớp chọc 25 lần, lớp dưới xuống tận đáy, lớp trên sâu xuống lớp dưới 1cm; dùng bay miết theo mép khuôn nhiều lần tránh cho mẫu khỏi bị rỗ mặt;

- Sau khi đầm gạt bỏ phần thừa, miết mặt thật phẳng, đậy vải ni lông chống bay hơi nước và đưa vào phòng bảo dưỡng tiêu chuẩn.

- Tuỳ theo cuờng độ của hỗn hợp để quyết định thời gian tháo khuôn; thông thường 3 ngày sau là có thể đánh số và tháo khuôn. Sau khi tháo khuôn cần cân trọng lượng từng mẫu, ngâm  mẫu vào trong bồn nước để bảo dưỡng, nhiệt độ trong phòng bảo dưỡng tương tự nhiệt độ trong đất cần xử lý.

E.4.	Thí nghiệm

Thiết bị và trình tự thí nghiệm, xử lý kết quả tương tự như đối với mẫu xi măng đất 	trong phương pháp trộn phun khô. Độ tuổi thí nghiệm  mẫu nhiều nhất là 28 ngày.

Phụ lục G( Tham khảo)

CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA MỘT SỐ HỖN HỢP GIA CỐ “ĐẤT - XI MĂNG”

| Loại đất | Địa điểm | Đặc trưng đất tự nhiên |  |  |  |  |  | Cường độ kháng nén 1trục, kg/cm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k | 0 | LL | LP | IP | Cu | 7%XM |  | 12% XM |  |
|  |  | G/cm3 | % | % | % |  | kg/cm2 | 28 ngày | 90 ngày | 28 ngày | 90 ngày |
| Sét pha | Hà Nội | 1,30 | 45 | 37 | 24 | 13 | 0,16 | 3,36 | 3,97 | 4,43 | 4,48 |
| Cát pha | Nam Hà | - | 41 | - | - | - | - | - | 2,24 | - | 3,21 |
| Sét pha xám đen | Hà Nội | - | 62 | 36 | 23 | 13 | 0,23 | - | - | 7,39 | 9,42 |
| Sét pha xám nâu | Hà Nội | - | 35 | 35 | 27 | 8 | 0,21 | - | - | 4,28 | 4,82 |
| Sét pha hữu cơ | Hà Nội | - | 30 | 30 | 19 | 11 | 0,23 | 3,00 | 4,07 | - | - |
| Sét pha | Hà Nội | 1,60 | 52 | 37 | 24 | 13 | 0,10 | 0,61 | 0,66 | 2,13 | 2,50 |
| Sét xám xanh | Hà Nội | - | 51 | - | - | - | 0,10 | - | - | 2,39 | 2,55 |
| Đất sét hữu cơ | Hà Nội | - | 95 | 62 | 40 | 22 | 0,21 | - | - | 0,51 | 0,82 |
| Sét pha | Hà Nội | 1,43 | 37 | 30 | 19 | 11 | 0,32 | - | - | 11,0 | 19,0 |
| Bùn sét hữu cơ | Hà Nội | 1,51 | 74 | 54 | 35 | 19 | 0,39 | - | - | - | 1,22 |
| Bùn sét hữu cơ | Hà Nội | 1,54 | 119 | 54 | 36 | 18 | 0,19 | - | - | 0,42 | 0,50 |
| Sét pha | Hải Dương | 1,35 | 36 | 27 | 18 | 9 | - | 6,18 | 6,50 | 9,13 | 9,53 |
| Cát pha | Hải Dương | 1,35 | 26 | 27 | 19 | 6 | - | 3,55 | 4,21 | 6,75 | 7,92 |
| Sét | HảI Phòng | 1.16 | 50 | 46 | 28 | 18 | 0.28 | 1.63 | 1.85 | 3.01 | 3.95 |