PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NHỰA ĐƯỜNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

| Tên chỉ tiêu | Mác nhựa đường theo độ kim lún | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
|  | 20-30 | 40-50 | 60-70 | 85-100 | 120-150 | 200-300 |  |
| 1. Độ kim lún ở 25°C, 0,1 mm Penetration at 25 Deg.C, 0,1 mm | 20 - 30 | 40 - 50 | 60 - 70 | 85 - 100 | 120 - 150 | 200 - 300 | TCVN7495:2005 (ASTM D5) |
| 2. Chỉ số độ kim lún PI Penetration Index | -1,5 ( 1,0 | - | Phụ lục II |
| 3. Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi), °C, không nhỏ hơn Softening Point (Ring and ball method), Deg.C, min | 55 | 49 | 46 | 45 | 40 | 35 | TCVN7497:2005 (ASTM D36) |
| 4. Độ nhớt động lực ở 60°C, Pa.s, không nhỏ hơn Dynamic viscosity at 60 Deg.C, Pa.s, min | 260 | 200 | 180 | 160 | 60 | - | TCVN8818-5:2011 (ASTM D2171) |
| 5. Độ kéo dài ở 25°C, 5cm/ phút, cm, không nhỏ hơn Ductility at 25 Deg.C, 5cm/min, cm, min | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | TCVN7496:2005 (ASTM D113) |
| 6. Hàm lượng paraphin, %, không lớn hơn Paraffin Wax Content, %, max | 2,2 | TCVN7503:2005 (DIN 52015) |
| 7. Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland), °C, không nhỏ hơn Flash point (Cleveland Open Cup), Deg.C, min | 240 | 232 | 232 | 232 | 230 | 220 | TCVN7498:2005 (ASTM D92) |
| 8. Độ hòa tan trong Tricloetylen, %, không nhỏ hơn Solubility in Trichloroethylene , %, min | 99,0 | TCVN7500:2005 (ASTM D2042) |
| 9. Khối lượng riêng ở 25°C, g/cm3 Density at 25 Deg.C, g/cm3 | 1,00 ( 1,05 | TCVN7501:2005 (ASTM D70) |
| 10. Các chỉ tiêu thí nghiệm trên mẫu nhựa sau khi thí nghiệm TFOT (Thin film oven test) |  | Chế bị mẫu theo ASTM D1754 |
| 10.1. Tổn thất khối lượng, %, không lớn hơn Change of mass, %, max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | ASTM D1754 |
| 10.2. Tỷ lệ độ kim lún còn lại so với độ kim lún ban đầu ở 25°C, %, không nhỏ hơn Retained Penetration, % of original, min | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 40 | TCVN7495:2005 (ASTM D5) |
| 10.3. Độ kéo dài ở 25°C, 5cm/phút, cm, không nhỏ hơn Ductility at 25 Deg.C, 5cm/min, cm, min | - | - | 50 | 75 | 100 | 100(1) | TCVN7496:2005 (ASTM D113) |
| 11. Độ dính bám với đá, không nhỏ hơn Adhesion with paving stone, min | Cấp 3 | TCVN 7504:2005 |

Ghi chú: (1) Nếu không tiến hành được phép thử ở nhiệt độ 25°C, cho phép tiến hành phép thử ở nhiệt độ 15°C

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐỘ KIM LÚN PI CỦA NHỰA ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

1. Chỉ số độ kim lún PI

Chỉ số độ kim lún PI (Penetration Index) của nhựa đường là chỉ số đánh giá độ nhạy cảm của nhựa đường với nhiệt độ.

Chỉ số độ kim lún PI được xác định theo biểu thức sau:

(1)

Trong đó:

PI là chỉ số độ kim lún;

A là hệ số nhạy cảm với nhiệt độ.

Hệ số A được xác định từ phương trình hồi quy tuyến tính:

logP = AxT + K					(2)

Trong đó:

T là nhiệt độ thí nghiệm độ kim lún;

P là độ kim lún tại nhiệt độ thí nghiệm T;

K là hằng số.

2. Cách xác định chỉ số PI

a. Thí nghiệm xác định độ kim lún của nhựa đường ở các nhiệt độ khác nhau

Tùy thuộc vào mác nhựa đường để xác định các giá trị nhiệt độ thí nghiệm độ kim lún. Ít nhất phải thí nghiệm độ kim lún ở 02 nhiệt độ khác nhau trong các nhiệt độ quy định ở Bảng 1.

Bảng 1: Nhiệt độ thử nghiệm độ kim lún để xác định chỉ số PI

| Mác nhựa đường | Nhiệt độ thí nghiệm (°C) | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 20 - 30 | 45, 40, 35, 30, 25 | TCVN 7495:2005 |
| 40 - 50 | 40, 35, 30, 25, 20 |  |
| 60 - 70 | 35, 30, 25, 20, 15 |  |
| 85 - 100 | 30, 25, 20, 15, 10 |  |
| 120 - 150 | 25, 20, 15, 10, 5 |  |

b. Xác định phương trình hồi quy tuyến tính giữa logP và T

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm độ kim lún của nhựa đường ở các nhiệt độ khác nhau, vẽ biểu đồ quan hệ giữa logarit của độ kim lún P với các nhiệt độ thí nghiệm T tương ứng.

Xác định phương trình hồi quy tuyến tính bậc nhất logP = AxT + K.

c. Tính toán chỉ số PI

Trên cơ sở phương trình hồi quy tuyến tính bậc nhất logP = AxT + K đã xác lập, lấy giá trị hệ số A của phương trình đưa vào biểu thức (1) để tính toán chỉ số PI.